****

**广州市第五届建筑工匠技能擂台赛**

**（抹灰工）**

**技**

**术**

**文**

**件**

**广州市第五届建筑工匠技能擂台赛组委会**

**2020年10月**

# 抹灰工赛项技术文件


## 1. 命题原则

贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于提高技术工人待遇的意见》，与建筑产业工人队伍建设相衔接，遵循抹灰工国家、行业职业资格标准，结合生产实际，注重质量和精度，体现最新技术和工艺，将建筑施工职业素养贯穿考核全过程，规范化操作与结果评判相结合，考核选手职业综合能力，对技能人才培养发挥示范指导作用。

## 2 .竞赛试题

### 2.1 试题内容

如图所示，本题是中间砖柱及两侧洞口的景观墙体构件，构件由砌体和混凝土压顶组成，要求对墙体完成抹灰工作。每个墙体构件包含两个赛位，赛位以中间砖柱为界，容纳两名选手比赛。灰浆由擂台赛组委会统一提供抹灰专用砂浆。



**图1：构件效果图**



**图2：抹灰基面图（包括平面、立面和剖面）**



**图3：抹灰完成面尺寸图（包括平面、立面和剖面）**

（1）墙身为砖墙，外加混凝土压顶。

（2）比赛范围：选手1和选手2两位选手赛位以中间砖柱为界，完成砖墙的正、背、侧立面，压顶侧面、顶面和底面、洞口各面抹灰。其中砖柱的抹灰由组委会承办单位在赛前完成。

（3）墙体阳角须按图要求做45度倒角，宽10mm，见平面图及大样。

注：洞口、压顶等其他部位阳角不需做45度倒角。

1. 洞口按剖面图所示，洞口台面从墙中线以外做泛水，混凝土压顶顶面从中线起拱做泛水，见2-2剖面。压顶檐口处做鹰嘴滴水线,完成面详见3-3剖面。

（5）抹灰完成面为原浆光面，禁止使用水泥油收光面效果。另外，因赛程时间紧凑，灰饼、冲筋、甩浆为达到早强，可加适量水泥粉收水，但须平衡好用量和早强时间，以防止在该处完成面出现大量裂缝，最后完成品须满足质量验收要求。

### 2.2 竞赛形式

采取单人竞赛形式，独立完成规定的竞赛内容。

### 2.3 竞赛时间

竞赛时间为6个小时。

### 2.4竞赛要求

工艺流程：基层清理湿润→测量、打点（采用激光放线设备）→挂网→甩浆拉毛→打灰饼、冲筋→抹灰施工→细部收口及修面→养护（按现场温度、干湿情况定）。

施工质量要求按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）的规定。（按高级抹灰标准计分）。

《砌体结构工程施工规范》GB50294-2014

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《建筑装饰装修职业技能标准》JGJ/T 315-2016

## 3 .成绩评判

### 3.1 采用100分制评分

分主观分与客观分评分，其中主观分45分，客观分55分，具体分值分布下表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 分数 | | | 得分 |
| 主观分 | 客观分 | 总分 |  |
| 1 | 工艺流程 | 10 |  | 10 |  |
| 2 | 职业素养 | 12 |  | 12 |  |
| 3 | 施工进度 | 3 |  | 3 |  |
| 4 | 作品完成 | 15 |  | 15 |  |
| 5 | 整体观感 | 5 |  | 5 |  |
| 6 | 表面平整度 |  | 12 | 12 |  |
| 7 | 立面垂直度 |  | 12 | 12 |  |
| 8 | 阳角垂直 |  | 4 | 4 |  |
| 9 | 阴角顺直 |  | 4 | 4 |  |
| 10 | 阳角倒角 |  | 4 | 4 |  |
| 11 | 鹰嘴滴水线 |  | 4 | 4 |  |
| 12 | 窗洞泛水 |  | 3 | 3 |  |
| 13 | 窗洞尺寸 |  | 3 | 3 |  |
| 14 | 墙体厚度尺寸 |  | 3 | 3 |  |
| 15 | 压顶厚度尺寸 |  | 3 | 3 |  |
| 16 | 混凝土压顶顶面泛水 |  | 3 | 3 |  |
| 总分 | | 45 | 55 | 100 |  |

### 3.2 评分细则

抹灰工评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考察内容 | 评分标准 | | 检查方式 | 分值 | 得分 |
| 1 | 工艺流程 | 施工工艺、流程的规范性 | 工艺流程不合理的每项扣1分。 | | 过程分组观察 | 10 |  |
| 2 | 职业素养 | 正确戴安全帽、遵守竞赛纪律（选手规则） | 1.未戴安全帽进入赛区的，扣6分；在赛区竞赛过程中，脱下安全帽的，扣2分；佩戴安全帽不规范，经裁判员责令改正，拒不改正的，扣2分；  2.违反竞赛纪律的，扣2分；情节较为严重的，扣4分；情节严重的，扣6分。 | | 过程分组观察 | 8 |  |
| 节约材料 | 在组委会提供的砂浆范围内完成作品的，得1分。 | | 1 |  |
| 保持工位整洁，工完场清 | 工位整洁，工完场清的，得1分 | | 1 |  |
| 独创工具或工法有效提高质量或效率 | 经选手申请，监督工位的裁判员和裁判组长确认的，得2分 | | 2 |  |
| 3 | 施工进度 | 施工时间安排是否合理、紧凑 | 按完成作品时间由短到长排名，第1名-第6名相应分数为3-0.5分，其他名次得0分。 | | 1.整体观察  2.功效比对 | 3 |  |
| 4 | 作品完成 | 作品的完整性 | 作品按规定时间全部完成得15分，未完成得0分 | | 计时观察 | 15 |  |
| 5 | 整体感观 | 线角顺直、清晰程度 | 表面有污染，抹纹，破损、不顺直每处扣1分。 | | 1.整体观察  2.功效比对 | 5 |  |
| 主观分小计 | | | | | | 45 |  |
| 序号 | 考核项目 | 允许偏差 | 评分标准 | 检查方法 | | 分值 |  |
| 6 | 表面  平整度 | ±1mm | 每处每超1mm的扣0.5分 | 1m、2m靠尺、楔形塞尺 | | 12 |  |
| 7 | 立面  垂直度 | ±1mm | 每处每超1mm的扣0.5分 | 数显尺 | | 12 |  |
| 8 | 阳角垂直 | ±1mm | 每处每超1mm的扣1分 | 直角尺、楔形塞尺 | | 4 |  |
| 9 | 阴角顺直 | ±1mm | 每点每超1mm的扣1分 | 直角尺 | | 4 |  |
| 10 | 阳角倒角 |  | (1)墙体阳角倒角共两处  (2)每处两分。 | 目测 | | 4 |  |
| 11 | 鹰嘴  滴水线 |  | (1)鹰嘴滴水线共八处；  (2)每处0.5分。 | 目测 | | 4 |  |
| 12 | 窗洞泛水 |  | (1)窗洞泛水共六处；  (2)每处1分。 | 目测 | | 3 |  |
| 13 | 窗洞尺寸 | ±1mm | (1)随机抽查两处；  (2)每处2分，每点每超1mm的扣1分。 | 直尺检查 | | 3 |  |
| 14 | 墙体厚度尺寸 | ±1mm | (1)随机抽查两处；  (2)每处1分，每点每超1mm的扣1分。 | 直尺检查 | | 3 |  |
| 15 | 压顶厚度尺寸 | ±1mm | (1)随机抽查两处；  (2)每处1分，每点每超1mm的扣1分。 | 直尺检查 | | 3 |  |
| 16 | 混凝土压顶顶面泛水 |  | (1)压顶顶面泛水共六处；  (2)每处0.5分。 | 目测 | | 3 |  |
| 客观分小计 | | | | | | 55 |  |
| 总分合计 | | | | | | 100 |  |

注：评分表中每个考核项目所扣分数不超过本项分值。

### 3.3评分规程

（1）设立本赛项裁判组，包括裁判员6人，其中1名任裁判组长，1名任裁判副组长。裁判组长受组委会总裁组委托负责本赛项裁判工作，裁判副组长协助裁判组长工作，其他裁判员根据裁判组长、副组长的安排进行过程监督、测量、评分。

（2）竞赛期间，裁判组分成3个小组，每小组2人，每小组负责10名选手的过程监督。

（3）对于“工艺流程”、“职业素养”和“施工进度”“作品完成”评分项，由负责监督该工位的2名裁判员共同评分，裁判组长确认。

（4）对于“整体观感”评分项，由全部裁判员共同评判（去掉一个最高分和一个最低分,取平均分）。

（5）对于所有客观分评分项，裁判组长组织所有裁判员抽取评分点，按照抽出的评分点进行测量评分；裁判员分成两组，每组3人，第一组裁判对所有选手进行“表面平整度”“立面垂直度”“阳角垂直”“阴角顺直”的评判，第二组对所有选手进行“阳角倒角”“鹰嘴滴水线”“窗洞泛水”“窗洞尺寸”“墙体厚度尺寸”“压顶厚度尺寸”“混凝土压顶顶面泛水”的评判。

（6）竞赛结束后，立即清场，不允许选手在场，只允许裁判人员在场。

（7）裁判员评判时使用统一的检测工具，尽量使用选手所用工具。

（8）评判过程中出现争议，由负责联系该赛项的总裁组成员组织裁判组表决并参与表决。

## 4 .竞赛场地、设施、料具（组委会提供）

### 4.1 竞赛工位

工位数量由擂台赛组委会决定，每个工位长5米，宽4米，共计20平方米，工位地面硬化、平整、无其他建筑物或构筑物干扰，工位采光、照明和通风良好，比赛过程无雨水等环境因素影响。每个工位旁留有至少2米的材料运输通道。

### 4.2 场地设施

（1）每个工位提供比赛所需的墙体构件，见1.2.1试题内容中所示墙体。

（2）每个工位设有一个灰槽，用于存放水泥砂浆。

（3）场地砂浆的运输不得影响比赛选手，赛前须把砂浆分派给每个赛位灰槽内。

（4）需提供高低两级连体木凳用于混凝土压顶顶面的抹灰作业，低级木凳高400mm，高级木凳高700mm，木凳宽400mm，长1000mm。

### 4.3 竞赛材料

擂台赛组委会除提供上述的设施设备以外，每名选手均配备一个灰槽，由组委统一提供砂浆，比赛提供2辆运输砂浆的斗车以作备用。

**组委会提供的材料、工具表（单个工位）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **特征描述** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 抹灰砂浆 |  | 0.2 | m3 |  |
| 2 | 水泥粉 | R32.5 | 2 | 公升 | （胶袋装好） |
| 3 | 纤维网 |  | 1 | m2 | 挂网材料 |
| 4 | 水泥钉 |  | 1 | 盒 | 测量打点和挂网 |
| 5 | 扫把 | 塑料 | 1 | 把 | 甩浆拉毛 |
| 6 | 装饰字体 | 预制件 | 1 | 套 | 已粘 |
| 7 | 灰槽 | 约200升或以上 | 1 | 个 | 盛装砂浆用 |
| 8 | 马凳 | 木制 | 1 | 个 | 作脚手架用 |

注：组委会准备30个工位的料具，并且备用2个工位的料具。

## 5. 选手自带工具

（1）常用抹灰工具：大灰铲、小灰铲、抹子、抹灰板、铝合金刮尺、卡勾铁、灰桶、铁锹、小铁锤等。

（2）自用检测与测量器具：激光数字放线仪器、水平尺、线锤、钢尺、卷尺、靠尺、直角尺、三角尺、托线板，水平仪或水平管等。

（3）辅助工具及用品：摊灰尺、皮数杆、计算工具等。

（4）安全文施用品：安全帽、防水手套、清洁工具、防滑安全鞋等。

（5）参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具，擂台赛组委会不为参赛者提供以上工具及材料。如参赛者所带工具不在自带工具范围之内，应向裁判组报告，经同意后方可使用。

（6）赛程时间紧，要求统一使用激光放线工具，但抹灰赛场不提供电源，选手不要使用电动工具，且不得使用自带外加剂。

## 6.裁判用具

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **特征描述** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 白板笔 | 黑色 | 支 | 6 |  |
| 2 | 粉笔 | 彩色 | 盒 | 1 |  |
| 3 | 工程质量检测器 （垂直检测尺、对角检测尺、内外角检测尺） | （含直角尺） | 套 | 2 |  |
| 4 | 塞尺 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 靠尺 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 数显尺  （用于立面垂直度量测） |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 计算器 |  | 台 | 2 |  |

## 7 .安全文明作业要求

（1）每位选手自行配备个人防护用品，包括安全帽、安全防滑鞋、防水手套和防护口罩等。

（2）参赛选手在本竞赛工位内操作，避免伤害周边参赛选手。

（3）保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁和素养5S。

## 8. 其他

（1）竞赛流程。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛流程；

（2）竞赛规则。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛规则；

（3）本技术文件由本届擂台赛竞赛工作办公室下设的总裁组负责解释。