附件1

建筑材料进场信息采集批（组）项目表

| 序号 | 材料名称 | 信息采集批（组）原则 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 建筑钢材 |  |
| 1 | 碳素结构钢 | 同一厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |  |
| 3 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 |  |
| 4 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 |  |
| 5 | 冷轧带肋钢筋 | 同一厂家、同一牌号、同一规格、同一生产工艺的产品，为一信息采集批。 |
| 6 | 冷轧扭钢筋 | 同一厂家、同一牌号、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 7 | 预应力混凝土用钢丝 |  |
| 8 | 中强度预应力混凝土用钢丝 | 同一厂家、同一牌号、同一规格、同一强度等级的钢丝，为一信息采集批。 |
| 9 | 低合金高强度结构钢 | 同一厂家、同一牌号、同一质量等级的钢丝，为一信息采集批。 |
| 10 | 预应力混凝土用钢棒 | 同一厂家、同一牌号、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 11 | 预应力混凝土用钢绞线 |  |
| 12 | 预应力混凝土用低合金钢丝 | 同一厂家、同一牌号、同一形状、同一尺寸的钢丝，为一信息采集批。 |
| 13 | 一般用途低碳钢丝 | 同一厂家、同一尺寸、同一锌层级别的钢丝，为一信息采集批。 |
| 二 | 预拌混凝土 |  |
| 1 | 普通混凝土 | 同一厂家、同一配合比、同一流水号的混凝土，为一信息采集批。 |
| 2 | 抗渗混凝土 |  |
| 3 | 轻集料混凝土 |  |
| 4 | 高强混凝土 |  |
| 5 | 再生骨料混凝土 |  |
| 6 | 自密实混凝土 |  |
| 7 | 纤维混凝土 |  |
| 三 | 防水卷材 |  |
| 1 | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 同一厂家、同一类型、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 弹性体改性沥青防水卷材 |  |
| 3 | 塑性体改性沥青防水卷材 |  |
| 4 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  |
| 5 | 高分子防水片材 | 以同一厂家、同一品种、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 6 | 玻纤胎沥青瓦 |  |
| 7 | 氯化聚乙烯防水卷材 | 同一厂家、同一类型的产品，为一信息采集批。 |
| 8 | 聚氯乙烯防水卷材 |  |
| 9 | 预铺/湿铺防水卷材 |  |
| 10 | 耐根穿刺防水卷材 |  |
| 四 | 防水涂料 |  |
| 1 | 水乳型沥青防水涂料 | 同一厂家、同一类型、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 聚氨酯防水涂料 |  |
| 3 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 同一厂家、同一类型的产品，为一信息采集批。 |
| 4 | 聚合物水泥防水涂料 |  |
| 5 | 水泥基渗透结晶型防水材料 |  |
| 五 | 建筑外窗 |  |
| 1 | 塑料外窗 | 同一厂家、同一品种、同一类型、同一规格的门窗及门窗玻璃，为一信息采集批。 |
| 2 | 铝合金外窗 |  |
| 3 | 钢质外窗 |  |
| 4 | 玻璃钢外窗 |  |
| 5 | 彩板外窗 |  |
| 6 | 木质外窗 |  |
| 7 | 复合外窗 |  |
| 六 | 保温隔热材料 |  |
| 1 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 同一厂家、同一品种的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 |  |
| 3 | 聚氨酯保温材料 |  |
| 4 | 酚醛保温材料 |  |
| 5 | 玻璃棉及其制品 |  |
| 6 | 岩棉及其制品 |  |
| 7 | 石墨聚苯板 |  |
| 8 | 发泡水泥板 |  |
| 9 | 建筑反射隔热涂料 |  |
| 10 | 建筑外遮阳材料 |  |
| 11 | 其他保温材料 |  |
| 七 | 预拌砂浆 |  |
| 1 | 砌筑砂浆 | 同一厂家、同一规格等级的预拌砂浆，为一信息采集批。 |
| 2 | 抹灰砂浆 |  |
| 3 | 地面砂浆 |  |
| 4 | 其它特种砂浆 |  |
| 5 | 保温砂浆 |  |
| 6 | 外保温抹面砂浆 |  |
| 7 | 外保温粘结砂浆 |  |
| 8 | 防水砂浆 |  |
| 9 | 陶瓷砖粘结砂浆 |  |
| 10 | 套筒灌浆料 |  |
| 八 | 装配式建筑部品 |  |
| 1 | 砼楼板 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 砼内墙板 |  |
| 3 | 砼外墙板(带保温) |  |
| 4 | 砼外墙板(不带保温) |  |
| 5 | 砼屋面板 |  |
| 6 | 砼楼梯板（或预制楼梯） |  |
| 7 | 砼阳台板（或预制阳台） |  |
| 8 | 预制砼梁 |  |
| 9 | 预制砼柱（或砼预制剪力墙） |  |
| 10 | 普通钢结构构件 |  |
| 11 | 轻型钢结构构配件 |  |
| 12 | 整体厨房 |  |
| 13 | 整体卫生间 |  |
| 14 | 建筑密封胶 |  |
| 15 | 预应力混凝土管桩 |  |
| 九 | 墙体材料_砖类 |  |
| 1 | 蒸压灰砂砖 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 蒸压灰砂多孔砖 |  |
| 3 | 蒸压粉煤灰砖 |  |
| 4 | 蒸压粉煤灰多孔砖 |  |
| 5 | 混凝土砖 |  |
| 6 | 混凝土多孔砖 |  |
| 7 | 建筑垃圾砖 |  |
| 8 | 建筑垃圾多孔砖 |  |
| 9 | 煤矸石砖 |  |
| 10 | 煤矸石多孔砖 |  |
| 十 | 墙体材料_墙板类 |  |
| 1 | 生物质（木质）墙板 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 |  |
| 3 | 工业灰渣混凝土空心隔墙条板 |  |
| 4 | 轻质复合内墙板 |  |
| 5 | 轻质复合外墙板 |  |
| 6 | 蒸压加气混凝土板 |  |
| 7 | 石膏空心条板 |  |
| 8 | 纸面石膏板 |  |
| 9 | 金属面硬质聚氨酯夹心板 |  |
| 10 | 金属面岩棉、矿渣棉夹芯板 |  |
| 11 | 玻镁平板 |  |
| 12 | 建筑隔墙用轻质条板 |  |
| 十一 | 墙体材料_砌块类 |  |
| 1 | 普通混凝土小型空心砌块 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 轻集料混凝土小型空心砌块 |  |
| 3 | 蒸压加气混凝土砌块 |  |
| 4 | 石膏砌块 |  |
| 5 | 夹芯自保温砌块 |  |
| 6 | 纤维增强硅酸钙板 |  |
| 7 | 纤维水泥板 |  |
| 8 | 建筑隔墙用保温条板 |  |
| 十二 | 给排水管材、管件及配套产品 |  |
| 1 | 交联聚乙烯管PE-X | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 耐热聚乙烯管PE-RT |  |
| 3 | 聚丁烯管PB |  |
| 4 | 铝塑复合管PAP |  |
| 5 | 无规共聚聚丙烯管PP-R |  |
| 6 | 聚乙烯管PE |  |
| 7 | 硬聚氯乙烯建筑给水管PVC-U |  |
| 8 | 冷热水用氯化聚氯乙烯管PVC-C |  |
| 9 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材PVC-U |  |
| 10 | 聚丙烯静音排水管PP |  |
| 11 | 建筑排水用高密度聚乙烯管HDPE |  |
| 12 | 胶粘剂 |  |
| 13 | 水泵及其配套设备 |  |
| 14 | 给水系统阀门 |  |
| 15 | DN25以下给水管阀门 |  |
| 16 | 卫生洁具 |  |
| 17 | 水龙头 |  |
| 十三 | 通风与空调设备 |  |
| 1 | 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 溴化锂吸收式冷水机组 |  |
| 3 | 空气源热泵（冷水）机组 |  |
| 4 | 水（地）源热泵机组 |  |
| 5 | 多联式空调（热泵）机组 |  |
| 6 | 组合式空调机组 |  |
| 7 | 风机盘管机组 |  |
| 8 | 新风机组 |  |
| 9 | 送风机组 |  |
| 10 | 排风机组 |  |
| 11 | 冷却塔 |  |
| 12 | 其他保温材料 |  |
| 十四 | 建筑电气主要材料和配电设备 |  |
| 1 | 电线 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 弱电线缆 |  |
| 3 | 光纤 |  |
| 4 | 电缆 |  |
| 5 | 矿物电缆 |  |
| 6 | 插接母线槽 |  |
| 7 | 低压配电、控制电屏、柜（箱） |  |
| 8 | 柴油发电机组 |  |
| 9 | 静态交流不停电电源装置(UPS) |  |
| 10 | 应急电源装置 |  |
| 11 | 空气开关、断路器 |  |
| 12 | 漏电开关保护器 |  |
| 13 | 插座、开关 |  |
| 14 | 灯具 |  |
| 十五 | 防火消防设备 |  |
| 1 | 室内外消火栓箱及其配套产品 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 消防水泵 |  |
| 3 | 自动喷水灭火水泵 |  |
| 4 | 泡沫灭火设备 |  |
| 5 | 气体灭火设备 |  |
| 6 | 灭火器 |  |
| 7 | 防火类产品(防火门、卷帘门) |  |
| 8 | 消防专用通讯设备 |  |
| 9 | 应急广播设备 |  |
| 10 | 电气火灾监控设备 |  |
| 11 | 应急照明和疏散指示设备 |  |
| 12 | 消防专用通风设备 |  |
| 13 | 火灾自动报警设备 |  |
| 14 | 消防防排烟风机 |  |
| 十六 | 人防设备 |  |
| 1 | 钢结构门 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 1.1 | 钢结构防护密闭门 |  |
| 1.2 | 钢结构密闭门 |  |
| 1.3 | 钢结构密闭盖板（综合管廊通风口、逃生口） |  |
| 2 | 钢筋混凝土门 |  |
| 2.1 | 钢筋混凝土防护密闭门 |  |
| 2.2 | 钢筋混凝土密闭门 |  |
| 3 | 防护密闭封堵板 |  |
| 3.1 | 防护密闭封堵板 |  |
| 3.2 | 防护密闭盖板（综合管廊投料口） |  |
| 4 | 密闭阀门 |  |
| 4.1 | 手电动密闭阀门 |  |
| 4.2 | 手动密闭阀门 |  |
| 5 | 活门 |  |
| 5.1 | 悬摆式防爆波活门 |  |
| 5.2 | 胶管式防爆波活门 |  |
| 5.3 | 排气活门 |  |
| 5.4 | 超压排气活门 |  |
| 6 | 密闭观察窗 |  |
| 7 | 防爆地漏 |  |
| 8 | 抗爆按钮 |  |
| 9 | 除尘滤毒设备 |  |
| 9.1 | 油网除尘器 |  |
| 9.2 | 过滤吸收器 |  |
| 十七 | 装饰装修材料-吊顶工程材料 |  |
| 1 | 木龙骨 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 木面板 |  |
| 3 | 胶合板 |  |
| 4 | 纸面石膏板 |  |
| 5 | 吸音板 |  |
| 6 | 铝扣板 |  |
| 7 | 硅酸钙板 |  |
| 十八 | 装饰装修材料-轻质隔墙工程材料 |  |
| 1 | 隔墙板材 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 骨架隔墙材料 |  |
| 3 | 胶合板 |  |
| 4 | 活动隔墙 |  |
| 5 | 复合轻质墙板 |  |
| 6 | 石膏空心板 |  |
| 7 | 增强水泥板 |  |
| 8 | 混凝土轻质板 |  |
| 9 | 纸面石膏板 |  |
| 10 | 人造木板 |  |
| 11 | 水泥纤维板 |  |
| 12 | 木质吸音板 |  |
| 13 | 饰面型防火涂料 |  |
| 14 | 墙面涂料 |  |
| 十九 | 装饰装修材料-饰面板工程材料 |  |
| 1 | 木龙骨 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 胶合板 |  |
| 3 | 木饰面板 |  |
| 4 | 塑料饰面板 |  |
| 5 | 复合饰面板 |  |
| 二十 | 装饰装修材料-幕墙工程材料 |  |
| 1 | 岩棉板 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 玻璃棉板 |  |
| 二十一 | 装饰装修材料-裱糊和软包工程材料 |  |
| 1 | 壁纸 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 墙布 |  |
| 3 | 织物 |  |
| 4 | 皮革 |  |
| 5 | 软包边框所选木材 |  |
| 6 | 软包衬板 |  |
| 二十二 | 装饰装修材料-细部工程材料 |  |
| 1 | 橱柜 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 窗帘盒 |  |
| 3 | 窗台板 |  |
| 4 | 门窗套 |  |
| 5 | 护栏和扶手 |  |
| 6 | 花饰 |  |
| 7 | 塑料制品 |  |
| 二十三 | 装饰装修材料-地面工程材料 |  |
| 1 | 木地板 | 同一厂家、同一规格的产品，为一信息采集批。 |
| 2 | 地毯 |  |
| 3 | PVC地胶 |  |
| 4 | 地砖 |  |