附件1

2017年度砂中氯离子含量能力验证作业指导书

一、能力验证项目

本次能力验证共1个项目，即砂中氯离子含量检测。

二、检测依据

JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》。

三、样品及发放

1、样品

本次能力验证样品为砂。由协会统一制作，并经均匀性检验合格。

2、样品发放

随机发放不同组的样品给每个参加单位，样品编号标示在样品包装袋表面，每份约2.5kg。

3、样品确认

收到样品后，应首先对样品状态进行确认，填写《2017年度砂中氯离子含量能力验证样品接收状态确认表》（附件4），并在收到样品2天内快递至协会。如发现样品异常，请速与协会联系。

四、检测要求

1、参加实验室领取样品后自行按照标准要求进行样品缩分。

2、氯离子含量测试实验前，经缩分后的样品需在温度（105±5）℃的烘箱中烘干至恒重，并在干燥器中冷却至室温备用。

3、按JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》中6.18节测试样品的氯离子含量。

4、实验前需标定硝酸银标准溶液的准确浓度（结果保留四位有效数字），其标定方法可参考GB/T 601-2016《标准溶液配制与标定》第4.21节。

5、计算样品的氯离子含量，样品以两次实验结果的算数平均值作为测定值，精确至0.001%。

五、保密

在本次能力验证过程中，各参加实验室注意试验结果的保密性，请勿向其他实验室通告本实验的检测结果。协会将对各参加实验室的有关信息保密。

六、结果反馈

各单位在完成试验后，于9月16日前将《2017年度砂中氯离子含量能力验证结果报告》（附件5）快递至协会，同时各自保存好与本次能力验证试验有关的试验样品、原始检验记录备查。

七、结果统计与评价

根据CNAS—GL02:2014《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》，采用四分位稳健统计技术对能力验证结果进行统计。

利用Z比分数进行能力验证评价，评价的标准分为3种情况：

①︱Z︱≤2为满意结果；

② 2＜︱Z︱＜3为有问题的结果（可疑值），判为基本满意；

③︱Z︱≥3为不满意结果（离群值）。

附件2

2017年度防水涂料检测能力验证作业指导书

一、能力验证项目

本次能力验证共有2个项目，分别为防水涂料的拉伸强度和断裂伸长率。

二、检测依据

GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》

GB/T 19250-2013 《聚氨酯防水涂料》

GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》

三、样品及发放

1、样品

本次能力验证样品为双组分防水涂料,A组分1罐1公斤，B组分1罐2公斤。由协会统一制作，并经均匀性检验合格。

2、样品发放

随机发放不同组的样品给每个参加单位，样品编号标示在样品包装罐表面。

3、样品确认

收到样品后，应首先对样品状态进行确认，填写《2017年度广州市防水涂料能力验证样品接收状态确认表》（附件6），并在收到样品2天内快递至协会。如发现样品结块等无法测试的情况，请速与协会联系。

四、检测要求

1、标准试验条件：温度为（23±2）℃，相对湿度为（50±10）%。

2、在试件制备前，试样及所用试验器具应在标准试验条件中进行状态调节，调节时间不少于24小时。

3、在标准试验条件下称取所需的试样量进行成型，保证最终涂膜厚度1.5mm±0.2mm，具体如下：

将状态调节后的试样按照A:B=1:2的配合比混合，不得加入稀释剂，在不混入气泡的情况下充分搅拌5min，静置2min，倒入模框中一次涂覆到规定厚度。涂覆后间隔5min，轻轻刮去表面的气泡，最后一次将表面刮平。制备的涂膜在标准试验条件下养护96h，然后脱模，涂膜翻面后继续在标准试验条件下养护72h。

4、将养护好的样品，裁取符合GB/T 528-2009中6.1规定的1型哑铃型试样5个，并画好间距25mm的平行标线。

试样制备完毕后，用厚度计测量试件标线中间和两端三点的厚度，取其平均值作为试件厚度；试件中间部位宽度取裁刀狭窄部分宽度，精确到0.01mm。

试验应在标准试验条件下，按照GB/T 16777-2008中9.2.1的要求进行测试，起始标线间距离25mm，试验拉伸速度（500±50）mm/min。

结果计算按照GB/T 16777-2008中9.3.1和9.3.2的规定，如果试件在狭窄部分以外断裂则舍弃该试验数据，试验结果取5个试件的平均值。若试验数据与平均值的偏差超过15%，则剔除该（试件的）数据，以剩下的至少3个试件的平均值作为试验结果。拉伸强度最终结果精确至0.01MPa，拉断伸长率最终结果精确至1%。

5、试验结果及所用设备情况（包括试验机名称、规格型号、负荷量程、制造厂）等信息详细记录在《2017年度防水涂料检测能力验证结果报告》（附件7）中，检测人员应在《2017年度防水涂料检测能力验证结果报告》（附件7）中签字并加盖单位公章。

五、结果反馈

各单位在完成试验后，于2017年9月26日前提交如下文件：

1、《2017年度防水涂料检测能力验证结果报告》（附件7）

2、提供以下照片：a.试样的成型养护照片;b.试验过程中的应力-应变曲线图照片;c.试验前的状态（含样品、拉力机、伸长测量装置等全景）拍照;以上照片均以试样编号作为样品编号，并彩色打印。

试验完成后，请将以上资料快递至协会，同时各自保存好与本次能力验证试验有关的试验样品、原始检验记录和采集数据备查。

六、结果统计与评价

根据CNAS—GL02:2014《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》，采用四分位稳健统计技术对能力验证结果进行统计。

利用Z比分数进行能力验证评价，评价的标准分为3种情况：

①︱Z︱≤2为满意结果；

② 2＜︱Z︱＜3为有问题的结果（可疑值），判为基本满意；

③︱Z︱≥3为不满意结果（离群值）。

附件3

广州市2017年检测单位检测能力比对报名表

| 检测单位 （加盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  | 邮 编 |  |
| 资质证书 编号 |  | 证 书 有效期 |  |  |
| 资质证书 颁发部门 |  |  |  |  |
| 计量认证 证书编号 |  | 证 书 有效期 |  |  |
| 联系人 |  | 手 机 |  |  |
|  |  | 固 话 |  |  |
| 报名项目 | □ 砂（氯离子含量） □ 防水涂料（拉伸强度、断裂伸长率） |  |  |  |
| 说明： 1、根据《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号）第三十五条：检验检测机构应当按照资质认定部门的要求，参加其组织开展的能力验证或者比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。鼓励检验检测机构参加有关政府部门、国际组织、专业技术评价机构组织开展的检验检测机构能力验证或者比对。 2、有关实验室应独立地完成能力验证计划项目的试验。 检测单位负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4

2017年度砂中氯离子含量能力验证样品接收状态确认表

| 检测单位 （加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 能力验证项目 | 砂：氯离子含量 |
| 样品编号 |  |
| 接收时，被测样品状态： |  正常  异常 |
| 如需要，对接收状态的详细说明： |  |

注：收到样品2天内，检测单位填写本表快递至协会，若样品状态有异常，不适合检测，请速与协会联系。

附件5

2017年度砂中氯离子含量能力验证结果报告

| 参加单位 | （盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 邮编 |  |
| 电 话 |  | 传真 |  |

- 一、检验结果

| 检验项目 | 样品编号 | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化物 （以氯离子质量计），% |  | 测定值 | 平均值 |

- 二、检验用原始记录及检验人员

| 检验用原始记录及编号 | 所用硝酸银浓度 | 标定方法 | 检验人员 |
| --- | --- | --- | --- |

标定方法备注：1、GB/T 601-2016《标准溶液配制与标定》第4.21节；

2、购买。

- 三、所用标准样品/标准物质

| 标准样品/标准物质名称及编号 | 生产单位 | 购买日期 |
| --- | --- | --- |

批准：                                  编制：

附件6

2017年度广州市防水涂料能力验证样品接收状态确认表

| 检测单位 （加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 能力验证项目 | 防水涂料拉伸性能：拉伸强度、断裂伸长率。 |
| 样品编号 |  |
| 接收时，被测样品状态： |  正常  异常:___________________________________________ |
| 1、所有能力验证样品的包装采用防水和防压措施以保证样品的完好性。 2、如需要，对接收状态的详细说明： |  |

注：收到样品2天内，检测单位填写本表快递至协会，若样品状态有异常，不适合检测，请速与协会联系。

附件7                        2017年度防水涂料检测能力验证结果报告

检测单位（盖章）：

样品编号：                                                      检测日期：

| 养护日期 |  |  |  | 成型日期 |  |  |  |  | 拉伸速度 |  |  |  | mm/min |  |  |  | 试验环境 |  | 温度： 相对湿度： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样编号 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| 试样厚度，mm （精确至0.01mm） |  | 实测厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁刀狭窄部分宽度，mm（精确至0.01mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样最大拉力，N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样断裂时标线间距离，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉伸强度，MPa （精确至0.01 MPa） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 算术平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断裂伸长率，% （精确至1%） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 算术平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试用主要仪器设备 | 仪器名称 |  | 型号规格 |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精度 |  |  |  | 量程 |  | 检定/校准单位 |  |  |  |
|  | 拉力试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伸长计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测厚计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主检：                                  审核：                             批准：

检测单位负责人签名：                                              签发日期：

注：1、数据不得涂改。

2、请在规定时间内将结果报告单及相关资料以快递形式寄出，时间以当地邮戳为准。